ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

### РЗМ-МЕТАЛЛУРГИЯ

454047, г.Челябинск, ул. 2-я Павелецкая 18.  Тел./факс (351) 735-95-90, 725-28-78.

ИНН/КПП 7450041426/745001001 Р/с 40702810207110001904 в ОАО “Челиндбанк”,

БИК 047501711, К/с 30101810400000000711,

www.uralferrum.ru, e-mail: rzm-metallurgiya@bk.ru

«16»сентября 2010 г.

Предприятие является официальным диллером ОАО “Научно-исследовательский институт металлургии” и может предложить ряд материалов и услуг по производству и ислледованию высококачественных сталей, чугунов и различных сплавов для металлургической и машиностроительной отраслей.

Перечень поставляемых материалов

ООО «РЗМ-МЕТАЛЛУРГИЯ» на 16.09.2010 г.

| № | Наименование | Цена тыс. руб./тн. с НДС | Кол-во, в уп. | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Никель, Н1, ГОСТ 849-2008 (лист рублен.) | 900 | по согл. | Россия |
| 2 | Никель, Н3, ГОСТ 849-2008 (гранулы) | 860 | по согл. | Россия |
| 3 | Ферроникель ФН-90, СТП 00194547-44-99 | 760 | по согл. | Россия |
| 4 | Мишметалл МЦ50Ж3 , ТУ 48-4-280-91 | 1050 | по согл. | Китай |
| 5 | Магний Мг-90, ГОСТ 804-93 | 180 | по согл. | Россия |
| 6 | Ферромарганец ФМн78 ГОСТ 4755-91 | 74 | по согл. | Украина |
| 7 | Ферромарганец ФМн88 ГОСТ 4755-91 | 105 | по согл. | Украина |
| 8 | Феррованадий ФВд 80, ГОСТ 27130-94 | 455 | по согл. | Россия |
| 9 | Феррованадий ФВд50, ГОСТ 27130-94 | 455 | по согл. | Россия |
| 10 | Ферромолибден ФМо60 ГОСТ 4759-91 | 950 | по согл. | Китай |
| 11 | Марганец металлический Мн95, ГОСТ 6008-90 | 125 | по согл. | Украина |
| 12 | Штабик молибденовый МШ-В | 1650 | по согл. | Китай |
| 13 | Кремний КР3, ГОСТ 2169-69 | 80 | по согл. | Россия |
| 14 | Феррохром ФХ006,ГОСТ 4757-91 | 125 | по согл. | Россия |
| 15 | Феррохром ФХ010,ГОСТ 4757-91 | 120 | по согл. | Россия |
| 16 | Феррохром ФХ025, ГОСТ 4757-91 | 116 | по согл. | Россия |
| 17 | Ферросилиций ФС-75, ГОСТ 1415-93 | 79 | по согл. | Россия |
| 18 | Алюминий вторичный АВ87 ГОСТ 295-98 | 67 | по согл. | Россия |
| 19 | Хром металлический Х98,5 ГОСТ 5905-79 | 370 | по согл. | Россия |
| 20 | Ферротитан ФТи70 ГОСТ 4761-91 | 190 | по согл. | Россия |
| 21 | Ферротитан ФТи35 ГОСТ 4761-91 | 80 | по согл. | Россия |
| 22 | Ферросиликомарганец МнС18 | 65 | по согл. | Россия |
| 23 | Лантан металлический Ла1 | 1630 | по согл. | Китай |
| 24 | Медь фосфористая МФ9 ГОСТ 4515-93 | 315 | по согл. | Россия |
| 25 | Медь катодная М00К ГОСТ 859-2001 | 300 | по согл. | Россия |

26.Магний содержащие модификаторы для получения отливок из высокопрочного чугуна

| ТУ марка | Массовая доля, % | фракция мм |
| --- | --- | --- |
|  | Mg | Ca | РЗМ | Si | Al | P | Fe |  |
|  | в пределах | не более |  |
| 14-5-134-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФСМг9 | 8,5-10,5 | 0,2-1,0 | 0,3-1,0 | 50-60 | 1,2 | - | ост | 1-5,5-20 |
| ФСМг7 | 6,5-8,5 | 0,2-1,0 | 0,3-1,0 | 45-55 | 1,2 | - | ост | 1-5,5-20 |
| ФСМг5 | 4,5-6,5 | 0,2-1,0 | 0,3-1,0 | 45-55 | 1,2 | - | ост | 1-5,5-20 |
| ФСМг5 с La | 5,0-6,0 | 0,4-0,6 | La 0,25-0,4 | 44-48 |  |  |  | 1-5,5-20 |
| ФСМг4 | 3,5-4,5 | 0,2-1,0 | 1,0-2,0 | 45-65 | 1,2 | - | ост | 1-5,5-20 |
| ФСМг3 | 2,5-3,5 | 0,2-1,0 | 1,0-2,0 | 55-70 | 2,0 | - | ост | 1-5,5-20 |
| 14-5-39-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СК15Мг9 | 9,0-12,0 | 12,0-20 | - | 40 | 2,0 | 0,04 | ост | по требованию заказч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СК15Мг6 | 6,0-9,0 | 12,0-20 | - | 40 | 2,0 | 0,04 | ост |  |
| СК10Мг9 | 9,0-12,0 | 6,0-12,0 | - | 40 | 2,0 | 0,04 | ост |  |
| СК10Мг6 | 6,0-9.0 | 6,0-12,0 | - | 40 | 2,0 | 0,04 | ост |  |
| 14-5-205-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФСМг6К2Р | 6,0-7,0 | 2,0-3,0 | 1,0-2,0 | 43,0-52, | 2,0 | - | ост | 1-5,5-20 |

27. Магнийсодержащие модификаторы для получения вермикулярного графита.

| ТУ | Массовая доля, % | фракция мм |
| --- | --- | --- |
| марка | Mg | Ca | РЗМ | Ti | Si | Al | Fe |  |
| 14-5-248-01 | В пределах |  |  |
| FeSiMg416Ti4 | 3,7-4,3 | 0,8-1,2 | 5,5-6,4 | 3,5-4,5 | 45-48 | 1,5-2,8 | ост | 3,2-10 |

28.Графитизирующие модификаторы:

| ТУ | Массовая доля, % | фракция мм |
| --- | --- | --- |
| марка | Ba | Si | Sr | Al | Zr | Mn | Ca | Fe |  |
| 14-5-160-84 | в пределах | не более |  |
| ФС65Ба7 | 5,0-7,0 | 60-70 | - | 3,0 |  | 0,4 | - | ост | 3,2-10;0-3,2;0-1,0 брикет |
| ФС65Ба1 | 0,5-2,0 | 60-70 | - | 3,0 |  | 0,4 | - | ост |  |
| ФС65Ба4 | 2,0-4,0 | 60-70 | - | 3,0 |  | 0,4 | - | ост |  |
| 14-5-208-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФС75Ст | - | 72-80 | 0,6-1,5 | 0,5 |  | - | 0,2 | ост | 3,2-10 |
| ФС75СтЦр | - | 72-80 | 0,6-1,0 | 0,5 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | ост | 3,2-10 |
| ФС75СтК | - | 72-80 | 0,6-1,5 | 0,5 |  | - | 0,2-1,0 | ост | 3,2-10 |

29.Силикокальций с барием:

| ТУ | Массовая доля, % | фракция мм |
| --- | --- | --- |
| марка | Ca | Ba | Al | Si | P | Cr | Mn | Fe |  |
|  | в пределах | не | не более |  |  |
| 14-4-139-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК5Ба5 | 3,0-6,0 | 3,0-6,00 | 1,5-3,5 | 60 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | ост | 1-10,1-5 |
| СК7Ба7 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 1,5-3,5 | 55 | 0,04 | 0,3 | 0.3 | ост | 1-10,1-5 |
| СК10Ба10 | 9,0-12,0 | 9,0-12,0 | 1,5-3,5 | 55 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | ост | 1-10,1-5 |

30.Лигатура с РЗМ:

| ТУ | Массовая доля, % | фракция мм |
| --- | --- | --- |
| марка | РЗМ | Si | Al | Fe |  |
|  |  |  | кл.А | кл.Б |  |  |
| 14-5-136-87 |  |  |  |  |  |  |
| ФС30РЗМ30 | 30-40 | 30-50 | 2,0-4,0 | 4,0-8,0 | Ост. | 1-17 |
| ФС30РЗМ20 | 20-30 | 30-35 | 2,0-3,0 | 3,0-6,0 | ост | 1-17 |

31.Смесевые модификаторы:

| ТУ | Массовая доля, % | фракция мм |
| --- | --- | --- |
| марка | Si общий | С | SiC | Ca | Fe |  |
| 14-5-167-87 |  |  |  |  |  |  |
| ФС30У60 | 20-40 | 55-65 | - | 0,5-3,0 | ост | 0,3-3,2 |
| ФС50У35 | 45-55 | 30-40 | 30-40 | 2,0-6,0 | ост | 0,3-3,2 |

32. Силикокальций с алюминием:

| ТУ | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| марка | Ca | Si | Al | C | S | P |
|  | в пределах | не более |
| ФСК15А2 | 10,0-20,0 | 40-60 | 1,0-3,0 | 1,0 | 0,1 | 0,03 |
| ФСК15А5 | 10,0-20,0 | 40-60 | 3,0-6,0 | 1,0 | 0,1 | 0,03 |
| ФСК15А7 | 10,0-20,0 | 40-60 | 6,0-9,0 | 1,0 | 0,1 | 0,03 |
| ФСК15А11 | 10,0-20,0 | 40-60 | 9,0-13,0 | 1,0 | 0,1 | 0,03 |

33.Силикотермический силикокальций с ванадием:

|  | Массовая доля, % |
| --- | --- |
|  | Ca | V | Si | Ti | Mn | Al | C | S | P | Fe |
| 14-386-29-89 | в пределах | не более |
| СК15Вд2 | 10-20 | 1,0-3,0 | 30-60 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,05 | 0,2 | ост |
| СК15Вд8 | 10-20 | 6,0-10,0 | 30-60 | 6,0 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 0,05 | 0,2 | ост |

34.Лигатура никель-магний церий ТУ 14-2Р-338-2000:

| Массовая доля основных элементов, % | Массовая доля примесей, % |
| --- | --- |
| Ni | Mg | Ce | C | S | Cu | Fe | Mn | всего |
| ост | 14,0-17,0 | 0,4-0,6 | 0,5 | 0,003 | 0,4 | 1,0 | 0,04 | 1,5 |

35. Молибденовая лигатура:

| марка | Массовая доля основных элементов, % |
| --- | --- |
|  | Mo | Si | Fe | S,P |
| Молибденовая лигатура ФСи12Мо40 | 40-45 | 12-14 | ост. | не более 0,2 |

ЦЕНА НА  ЛИГАТУРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОБЪЕМОМ ЗАКАЗА, УСЛОВИЯМИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДКОМ ОПЛАТЫ.

С уважением,

Директор ООО «РЗМ-Металлургия»				Кирьякевич Д.А.

Исп.: Ефимова Татьяна

Тел/факс: 8(351)735-95-90

e-mail: RZM-Metallurgiya@bk.ru

сайт: www.uralferrum.ru